|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПОЛИПРОПИЛЕНА И ВИНИПЛАСТА ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 16310-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва РАЗРАБОТАН Министерством химического и нефтяного машиностроения ИСПОЛНИТЕЛИ А. Ф. Басанец (руководитель темы); Е. И. Зелик, Д. В. Евсюков ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения Член Коллегии А. М. Васильев УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 1980 г. © 1309 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПОЛИПРОПИЛЕНА И ВИНИПЛАСТА Основные типы, конструктивные элементы и размеры Welded joints of polyethelene, polypropylene and polyvinyl chloride Main types, design elements and dimensions ГОСТ 16310-80 Взамен ГОСТ 16310-70 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 1980 г. © 1309 срок действия установлен с 01.07. 1981 г. до 01.07. 1991 г. 1. Настоящий стандарт распространяется на соединения из полиэтилена, полипропилена и винипласта, выполненные сваркой нагретым газом с присадочным прутком или экструзионной сваркой и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений. Стандарт не распространяется на угловые и тавровые сварные соединения с углом между соединяемыми элементами отличным от 90° + 5°, а также на соединения трубопроводов. 2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки: Г-сварка нагретым газом с присадочным прутком; Э-сварка экструзионная. 3. Основные типы сварных соединений приведены в табл. 1. 4. Конструктивные элементы сварных соединений и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2-31. Таблица 1 Тип соединения Форма подготовленных кромок Характер сварного шва Форма поперечного сечения Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки Условное обозначение сварного соединения подготовленных кромок сварного шва Г Э Стыковое Без скоса кромок Односторонний 2-4 - С1 Односторонний на съемной подкладке 2-6 C2 Односторонний на остающейся подкладке C3 Двусторонний 2-4 - C4 Со скосом одной кромки Односторонний 4-20 C5 Односторонний на съемной подкладке С6 Односторонний на остающейся подкладке С7 Двусторонний С8 С двумя симметричными скосами одной кромки Двусторонний 8-20 С9 Со скосом двух кромок Односторонний 4-20 С10 Со скосом двух кромок на съемной подкладке 4-20 С11 Односторонний на остающейся подкладке С12 Двусторонний С13 С двумя симметричными скосами двух кромок Двусторонний 8-20 С14 Угловое Без скоса кромок Односторонний 2-10 У1 Односторонний 2-4 - У2 Двусторонний 2-10 УЗ Двусторонний 2-4 - У4 Со скосом одной кромки Односторонний 4-20 У5 Двусторонний 4-20 У6 С двумя симметричными скосами одной кромки Двусторонний 8-20 У7 Со скосом двух кромок Односторонний 4-20 У8 Двусторонний У9 Тавровое Без скоса кромки Односторонний 2-20 T1 Двусторонний T2 Со скосом одной кромки Односторонний 4 20 T3 Двусторонний T4 С двумя симметричными скосами одной кромки Двусторонний 8-20 Т5 Нахлесточное Без скоса кромок Односторонний 2-20 H1 Двусторонний Н2 Таблица 2 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) g1 (пред. откл. +1) е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С1 Г 2-4 0,5 2 1 6 Таблица 3 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) g1 (пред. откл. +1) е не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С2 Г 2-6 3 2 1 8 Э 10 Таблица 4 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва C3 Г 2-6 2 2 8 Э 10 Таблица 5 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) g1 (пред. откл. +1) е, не более e1, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С4 Г 2-4 0,5 2 2 8 3 Таблица 6 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S = S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) e, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С5 Г; Э 4-6 0,5 2 10 7-9 16 10-12 3 18 13-15 20 16-18 24 19-20 26 Таблица 7 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С6 Г; Э 4-6 2 2 10 7-9 16 10-12 3 18 13-15 20 16-18 24 19-20 26 Таблица 8 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S = S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) e, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С7 Г; Э 4-6 2 2 10 7-9 16 10-12 3 18 13-15 20 16-18 24 19-20 26 Таблица 9 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g=g1 (пред. откл. +1) e, не более e1(пред. откл. +1) подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С8 Г; Э 4-6 0,5 2 10 6 7-9 16 10-12 3 18 13-15 20 9 16-18 24 19-20 26 Таблица 10 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) e, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С9 Г; Э 8-10 0,5 2 16 11-13 3 18 14-16 20 17-19 24 20 26 Таблица 11 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) e, не более Подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С10 Г; Э 4-6 0,5 2 12 7-9 16 10-12 3 18 13-15 23 16-18 26 19-20 29 Таблица 12 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) e, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С11 Г; Э 4-6 0,5 2 12 7-9 16 10-12 3 18 13-15 23 16-18 26 19-20 29 Таблица 13 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С12 Г; Э 4-6 0,5 2 12 7-9 16 10-12 3 18 13-15 23 16-18 26 19-20 29 Таблица 14 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g=g1 (пред. откл. +1) е, не более е1, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С13 Г; Э 4-6 0,5 2 12 6 7-9 16 10-12 3 18 13-15 23 9 16-18 26 19-20 29 Таблица 15 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S=S1 b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва С14 Г; Э 8-10 0,5 2 16 11-13 3 23 14-16 26 17-19 29 20 30 Таблица 16 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) п (пред. откл. +1) подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва У1 Г; Э 2-10 0,5 0 Таблица 17 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) е, не более n (пред. откл. +1) подготовленных промок свариваемых деталей сварного шва У2 Г 2-4 2 3 6 0 Таблица 18 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки s b (пред. откл. +1) n (пред. откл. +1) подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва У3 Г; Э 2-10 0 0 Таблица 19 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки s b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) е, не более п (пред. откл. +1) подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва У4 Г 2-4 0,5 3 6 0 Таблица 20 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки s b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) e, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва У5 Г; Э 4-6 0,5 2 12 7-9 16 10-12 3 18 13-15 20 16-18 24 10-20 26 Таблица 21 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) e, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва У6 Г; Э 4-6 0,5 2 12 7-9 16 10-12 3 18 13-15 20 16-18 24 19-20 26 Таблица 22 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) g=g1 (пред. откл. +1) e, не более e1, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва У7 Г; Э 8-10 0,5 2 16 14 11-13 3 18 16 14-16 20 18 17-19 24 22 20 26 24 Таблица 23 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) g=g1 (пред. откл. +1) e, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва У8 Г; Э 4-6 0,5 2 12 7-9 16 10-12 3 18 13-15 23 16-18 26 19-20 29 Таблица 24 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +1) е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва У9 Г; Э 4-6 0,5 2 12 7-9 16 10-12 3 18 13-15 23 16-18 26 19-20 29 Таблица 25 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Т1 Г; Э 2-20 0 Таблица 26 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Т2 Г; Э 2-20 0 Таблица 27 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +2) е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва T3 Г; Э 4-6 0,5 3 12 7-9 5 16 10-12 7 18 13-15 9 20 16-18 11 24 19-20 13 26 Таблица 28 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +2) е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Т4 Г; Э 4-6 0,5 3 12 7-9 5 16 10-12 7 18 13-15 9 20 16-18 11 24 19-20 13 26 Таблица 29 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) g (пред. откл. +2) е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Т5 Г; Э 8-12 0,5 5 18 13-15 7 20 16-18 9 24 19-20 11 26 Таблица 30 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва H1 Г; Э 2-20 0 Таблица 31 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы Способ сварки S b (пред. откл. +1) подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Н2 Г; Э 2-20 0 5. При разнице в толщине свариваемых деталей свыше 1 мм на детали, имеющей большую толщину S1, должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины более тонкой детали S, как указано на черт. 1, 2 и 3. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине. Черт. 1 Черт. 2 Черт. 3 6. Для расчетных сварных соединений катет углового шва К должен быть установлен при проектировании соединений. 7. Предельные отклонения катета углового шва К от номинального значения должны соответствовать: +1,0 мм-при К < 6 мм; +1,5 мм-при 6 < К < 12 мм; +2,0 мм-при К > 12 мм. 8. Допускается усиление углового шва до 2 мм или ослабление до 3 мм. |  |
| --- | --- | --- |