ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

КОМПАНИИ «РосПласт»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	3

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	5

КОЛОДЦЫ	5

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	7

КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ	10

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	13

КОЛОДЦЫ КАБЕЛЬНЫЕ	16

КОЛОДЦЫ ЛИВНЕВЫЕ	19

КОЛОДЦЫ ПОЖАРНЫЕ	22

КНС	24

РЕЗЕРВУАРЫ ЖИДКОСТНЫЕ	26

РЕЗЕРВУАРЫ ИЗ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	26

РЕЗЕРВУАРЫ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА	29

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	30

ФИЛЬТР-ПАТОРН	30

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ	31

МАСЛОБЕНЗООТДЕЛИТЕЛИ	32

СТАНЦИИ АЭРОБНОЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ (МОДУЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СТАНЦИИ)	33

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО	36

СИСТЕМЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ И АЭРОБНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ НАВОЗА	36

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Полиэтилен марки ПЭ-100 и полипропилен нашел широкое применение в изделиях инженерных коммуникаций.

Таблица №1. Прочностные характеристики гофрированных труб.

| Марка прочности | Максимальное давление | Максимальная глубина |
| --- | --- | --- |
| SN2 | 2Кн/м2 | 3 метра |
| SN4 | 4Кн/м2 | 5 метров |
| SN6 | 6Кн/м2 | 7 метров |
| SN8 | 8Кн/м2 | 10 метров |
| SN12 | 12Кн/м2 | 14 метров |
| SN16 | 16Кн/м2 | 20 метров |

Таблица №3. Рабочие ширины колодцев

| № п/п | Дн, мм | Рабочая ширина, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 700 |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 500 | 900 |
| 4 | 600 | 1100 |
| 5 | 700 | 1200 |
| 6 | 800 | 1300 |
| 7 | 900 | 1400 |
| 8 | 1000 | 1700 |
| 9 | 1200 | 2000 |
| 10 | 1300 | 2100 |
| 11 | 1400 | 2200 |
| 12 | 1500 | 2400 |
| 13 | 1600 | 2500 |
| 14 | 1800 | 2700 |
| 15 | 2000 | 2900 |
| 16 | 2200 | 3100 |
| 17 | 2400 | 3300 |

Таблица №4. Рекомендуемые размеры труб для колодцев.

| № п/п | Дн | Колодцы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дренажный | Канализационный | Ливневый | Водопроводный | Пожарный | Электрический | КНС |
| 1 | 300 | + | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 400 | + | - | + | - | - | - | - |
| 3 | 500 | + | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 600 | + | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 700 | + | - | + | - | - | - | - |
| 6 | 800 | - | - | + | - | - | + | - |
| 7 | 900 | - | - | + | - | - | + | - |
| 8 | 1000 | - | + | + | - | + | + | - |
| 9 | 1200 | - | + | + | - | - | + | - |
| 10 | 1300 | - | + | + | - | - | + | - |
| 11 | 1400 | - | + | + | - | - | + | - |
| 12 | 1500 | - | + | + | + | + | + | + |
| 13 | 1600 | - | + | + | + | + | + | + |
| 14 | 1800 | - | + | + | + | + | + | + |
| 15 | 2000 | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | 2200 | + | - | + | + | + | + | + |
| 17 | 2400 | - | - | + | + | + | + | + |

Таблица №5. Рекомендуемые диаметры врезок и их количество на 1 ярус врезок.

| № п/п | Дн | Диаметры врезок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 110 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
| 1 | 300 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 400 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 500 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 600 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 700 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 800 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 900 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 1000 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 1200 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 10 | 1300 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| 11 | 1400 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
| 12 | 1500 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 13 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 14 | 1800 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 15 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | 2200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | 2400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |

# ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

## КОЛОДЦЫ

Экономический эффект применения полиэтиленовых колодцев

Полиэтиленовый колодец, а так же изделия из полиэтилена – это по своей сути продукт современных технологий. Основной материал полиэтилен, представляет химически- и морозостойкую структуру, является изолятором и не чувствителен к ударам, при нагревании размягчается (80—120°С), при охлаждении застывает, адгезия чрезвычайно низкая.

Основные преимущества от применения полиэтиленовых изделий вместо ж/б и литых бетонных конструкций:

- Лёгкость изделия, так как плотность материала составляет 0,952 т/м3. В среднем 1 типовой колодец могут передвигать 2 работника без применения строительной техники.

- Лёгкость монтажа и подключения. Как правило, изделия, будь то колодец, септик или жироуловитель полностью собираются заводом изготовителем. На месте монтажа необходимо только подсоединить изделие к системе.

- Долговечность, изделия из полиэтилена при соблюдении правил эксплуатации, гарантированно прослужат не менее 50 лет. Срок эксплуатации в общем не ограничен.

- Надёжность, изделия из полиэтилена не подвержены вымыванию, коррозии, не боятся резких перепадов температур, выдерживают достаточно сильные временные нагрузки, а так же сейсмоустойчивы.

Для наглядности эффективности применения, приведём пример анализа монтажа ж/б колодца высотой 4 метра, диаметром 1500мм и его аналога из полиэтилена.

| Наименование | Ж/Б колодец | Полиэтиленовый колодец |
| --- | --- | --- |
| Состав колодца |
| Днище колодца | ПН-15 - 1 шт | - |
| Кольцо колодезное | КС-15-9 - 3 шт | - |
| Плита перекрытия | ПП-15-2 - 1 шт | - |
| Кольцо колодезное | КС-7-9 - 1 шт | - |
| Скобы удерживающие | СК-1 - 12 шт | - |
| Колодец в сборе | - | 1 шт |
| Масса изделия | 4 890 кг | 200 кг |
| Процедура монтажа колодца |
| Подготовка основания | 2 часа | 2 часа |
| Монтаж днища колодца | 1 час | - |
| Монтаж кольца колодца | 20 мин | - |
| Установка скоб удерживающих | 20 мин | - |
| Монтаж кольца колодца | 20 мин | - |
| Прорубка отверстий 3 шт | 4 часа | - |
| Герметизация швов и стыков | 2 часа | - |
| Монтаж кольца колодца | 20 мин | - |
| Монтаж плиты перекрытия | 20 мин | - |
| Герметизация швов и стыков | 2 часа | - |
| Монтаж кольца колодца | 20 мин | - |
| Герметизация швов и стыков | 1 час | - |
| Засыпка колодца по периметру | 2 часа | 2 часа |
| Монтаж и подключение колодца | - | 30 мин |
| Итого по времени: | 16 часов | 4 часа 30 мин. |
| Применяемые дополнительные материалы |
| ЦПС для герметизации | 250 кг | - |
| Жидкое стекло | 50 кг | - |
| Битумная мастика | 400 кг | - |
| Перчатки на 2 смены | 40 пар | 4 пары |
| Вода для ЦПС | 50 кг | - |
| Кисти и валики | 4 штуки | - |
| Топливо | 50 литров | - |
| Применяемое оборудование и техника |
| Экскаватор до 10 м | 1 шт | 1 шт |
| Автокран для подъёма | 1 шт | Не обязательно |
| Генератор до 10кВт | 1 шт | - |
| Перфоратор или бур | 1 шт | - |
| Необходимый штат рабочей силы |
| Рабочий | 3 чел | 2 чел |
| Тракторист | 1 чел | 1 чел |
| Крановщик | 1 чел | 1 чел |
| Специалист | 1 чел | - |

Резюме

Как видно из сводной таблицы монтаж Ж/Б колодца достаточно трудоёмкий и затратный процесс, требующий работы не только рабочих, но так же строительной техники и вспомогательного оборудования.  Сам процесс монтажа связан с постоянным нахождением персонала на дне колодезной ямы для управления процессом установки колец их герметизации, а так же для создания врезок производящихся непосредственно на дне колодца. Все эти мероприятия связаны с повышенным риском для рабочих.

С полиэтиленовым колодцем таких сложностей нет, необходимо вырыть котлован, опустить туда либо самостоятельно, либо прибегнув к помощи строительной техники, колодец. Опуститься 1 рабочему на несколько минут для подсоединения колодца к системе, после чего происходит засыпание колодца. Этот процесс намного менее опасный и менее затратный.

### КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

Структура колодца.

Люк.

- Выбор люка по классу нагрузки:

| Тип (Обозначение по ЕН-124) | Наименование | Нагрузка номинальная кН | Масса справочная | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛМ(А15) | Лёгкий малогабаритный люк | 15 | 45 | Зона зелёных насаждений, пешеходная зона |
| Л(А15) | Лёгкий люк | 15 | 60 |  |
| С(В125) | Средний люк | 125 | 95 | Автостоянки, тротуары, проезжая часть парков |
| Т(С250) | Тяжёлый люк | 250 | 120 | Городские дороги |
| ТМ(D400) | Тяжелый магистральный люк | 400 | 140 | Магистральные дороги |
| CT(E600) | Сверхтяжёлый люк | 600 | 155 | Зоны высоких нагрузок |

- Выбор разгрузочной плиты

| Обозначение | Высота, мм | Масса | Применение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита ОП-1к | 250 | 1000 | Инспекционные колодцы | Городские дороги, |
| Плита ОП-1д | 250 | 800 | Дождеприёмные колодцы | Городские дороги |
| Плита УОП-6 | 320 | 1100 | Инспекционные колодцы | Магистральные дороги с крупнотоннажным транспортом |

Горловина:

| Наименование | Тип | Диаметр, мм | Дополнительно | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горловина концентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |
| Горловина эксцентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |

Лоток:

Применяется для концентрации стоков и отводу далее по системе.

Высота лотка варьируется от диаметра выходящего патрубка делённого на 2.

| Прямоточный | Треугольный | Крестообразный |
| --- | --- | --- |
| Ø выходящего патрубка, мм | Высота лотка, мм |
| Ø110 | 55 |
| Ø160 | 80 |
| Ø200 | 100 |
| Ø250 | 125 |
| Ø315 | 160 |
| Ø400 | 200 |
| Ø500 | 250 |
| Ø630 | 315 |
| Ø800 | 400 |
| Ø1000 | 500 |

Рекомендации по проектированию колодца:

В случае необходимости проникновения внутрь колодца рабочего персонала, рекомендуется делать акцент на эксцентрическое расположение горловины.

Рабочую часть колодца, с целью уменьшения стоимости изделия, рекомендуется делать не выше 200 мм от верхнего патрубка в колодце.

Рабочая зона

| ØРЧ, мм | V РЧ на 1 пм. | Максимально допустимое количество подсоединяемых патрубков и пропускная способность при наклоне в 1% и наполняемости в 80% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø110 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 | Ø1000 |
|  |  | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. |
| 315 | 0,078м3 | 4 | 0,323 | 4 | 0,998 | 3 | 1,930 | 2 | 3,365 | 0 | 6,230 | 0 | 11,803 | 0 | 21,389 | 0 | 39,442 | 0 | 77,728 | 0 | 138,97 |
| 400 | 0,126м3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 500 | 0,196м3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 630 | 0,283м3 | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 800 | 0,503м3 | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1000 | 0,785м3 | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1200 | 1,130м3 | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 1400 | 1,539м3 | 12 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1500 | 1,766м3 | 14 |  | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |

Основание

| Наименование | Структура | Рекомендуемые значения устройства основания колодца |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø315 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1200 |
|  |  | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | 0,63 | 0,031 | 100 | 0,8 | 0,050 | 100 | 1 | 0,78 | 100 | 1,2 | 0,113 |
|  | Щебень | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | 0,93 | 0,066 | 100 | 1,1 | 0,095 | 100 | 1,3 | 0,132 | 100 | 1,5 | 0,176 |
|  | Песок | 150 | 0,7 | 0,058 | 150 | 0,8 | 0,075 | 150 | 0,9 | 0,095 | 150 | 1,03 | 0,124 | 150 | 1,2 | 0,170 | 150 | 1,4 | 0,231 | 150 | 1,6 | 0,301 |
| Анкерное основание | Плита | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | Плита ПН-10 | 100 | Плита ПН-10 | 100 | Плита ПН-10 | 120 | Плита ПН-15 |
|  | Щебень | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 2,1 | 0,519 |
|  | Песок | 150 | 0,7 | 0,058 | 150 | 0,8 | 0,075 | 150 | 0,9 | 0,095 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2,4 | 0,678 |
|  | Ø1400 | Ø1500 |  |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 1,4 | 0,153 | 100 | 1,5 | 0,176 |  |
|  | Щебень | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 1,9 | 0,283 |  |
|  | Песок | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,2 | 0,570 |  |
| Анкерное основание | Плита | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-15 |  |
|  | Щебень | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,1 | 0,519 |  |
|  | Песок | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 2,4 | 0,678 |  |

*- Н – высота в мм;  Ø – Диаметр в мм; V – объём в м3;

### КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ

Структура колодца.

Люк.

- Выбор люка по классу нагрузки:

| Тип (Обозначение по ЕН-124) | Наименование | Нагрузка номинальная кН | Масса справочная | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛМ(А15) | Лёгкий малогабаритный люк | 15 | 45 | Зона зелёных насаждений, пешеходная зона |
| Л(А15) | Лёгкий люк | 15 | 60 |  |
| С(В125) | Средний люк | 125 | 95 | Автостоянки, тротуары, проезжая часть парков |
| Т(С250) | Тяжёлый люк | 250 | 120 | Городские дороги |
| ТМ(D400) | Тяжелый магистральный люк | 400 | 140 | Магистральные дороги |
| CT(E600) | Сверхтяжёлый люк | 600 | 155 | Зоны высоких нагрузок |

- Выбор разгрузочной плиты

| Обозначение | Высота, мм | Масса | Применение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита ОП-1к | 250 | 1000 | Инспекционные колодцы | Городские дороги, |
| Плита ОП-1д | 250 | 800 | Дождеприёмные колодцы | Городские дороги |
| Плита УОП-6 | 320 | 1100 | Инспекционные колодцы | Магистральные дороги с крупнотоннажным транспортом |

Горловина:

| Наименование | Тип | Диаметр, мм | Дополнительно | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горловина концентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |
| Горловина эксцентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |

Рекомендации по проектированию колодца:

В случае необходимости проникновения внутрь колодца рабочего персонала, рекомендуется делать акцент на эксцентрическое расположение горловины.

Рабочую часть колодца, с целью уменьшения стоимости изделия, рекомендуется делать не выше 500 мм от верхнего патрубка в колодце.

Рабочая зона

| ØРЧ, мм | V РЧ на 1 пм. | Максимально допустимое количество подсоединяемых патрубков и пропускная способность при наклоне в 1% и наполняемости в 80% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø110 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 |
|  |  | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. |
| 315 | 0,078м3 | 4 | 0,323 | 4 | 0,998 | 3 | 1,930 | 2 | 3,365 | 0 | 6,230 |
| 400 | 0,126м3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  |
| 500 | 0,196м3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  |
| 630 | 0,283м3 | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 800 | 0,503м3 | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  |
| 1000 | 0,785м3 | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  |

Основание

| Наименование | Структура | Рекомендуемые значения устройства основания колодца |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø315 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 | Ø1000 |  |
|  |  | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* |  |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | 0,63 | 0,031 | 100 | 0,8 | 0,050 | 100 | 1 | 0,78 |  |
|  | Щебень | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | 0,93 | 0,066 | 100 | 1,1 | 0,095 | 100 | 1,3 | 0,132 |  |
|  | Песок | 150 | 0,7 | 0,058 | 150 | 0,8 | 0,075 | 150 | 0,9 | 0,095 | 150 | 1,03 | 0,124 | 150 | 1,2 | 0,170 | 150 | 1,4 | 0,231 |  |
| Анкерное основание | Плита | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | Плита ПН-10 | 100 | Плита ПН-10 | 100 | Плита ПН-10 |  |
|  | Щебень | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 1,7 | 0,340 |  |
|  | Песок | 150 | 0,7 | 0,058 | 150 | 0,8 | 0,075 | 150 | 0,9 | 0,095 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2 | 0,471 |  |

*- Н – высота в мм;  Ø – Диаметр в мм; V – объём в м3;

### КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ

Структура колодца.

Люк.

- Выбор люка по классу нагрузки:

| Тип (Обозначение по ЕН-124) | Наименование | Нагрузка номинальная кН | Масса справочная | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛМ(А15) | Лёгкий малогабаритный люк | 15 | 45 | Зона зелёных насаждений, пешеходная зона |
| Л(А15) | Лёгкий люк | 15 | 60 |  |
| С(В125) | Средний люк | 125 | 95 | Автостоянки, тротуары, проезжая часть парков |
| Т(С250) | Тяжёлый люк | 250 | 120 | Городские дороги |
| ТМ(D400) | Тяжелый магистральный люк | 400 | 140 | Магистральные дороги |
| CT(E600) | Сверхтяжёлый люк | 600 | 155 | Зоны высоких нагрузок |

- Выбор разгрузочной плиты

| Обозначение | Высота, мм | Масса | Применение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита ОП-1к | 250 | 1000 | Инспекционные колодцы | Городские дороги, |
| Плита ОП-1д | 250 | 800 | Дождеприёмные колодцы | Городские дороги |
| Плита УОП-6 | 320 | 1100 | Инспекционные колодцы | Магистральные дороги с крупнотоннажным транспортом |

Горловина:

| Наименование | Тип | Диаметр, мм | Дополнительно | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горловина концентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |
| Горловина эксцентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |

Рекомендации по проектированию колодца:

В случае необходимости проникновения внутрь колодца рабочего персонала, рекомендуется делать акцент на эксцентрическое расположение горловины.

Рабочую часть колодца, с целью уменьшения стоимости изделия, рекомендуется делать не выше 500 мм от верхнего патрубка в колодце.

Рабочая зона.

| Диаметр рабочей части колодца | Максимальный диаметр используемых труб |
| --- | --- |
| 1000 мм | Ø 110 мм |
| 1200 мм | Ø 200 мм |
| 1400 мм | Ø 250 мм |
| 1500 мм | Ø 400 мм |
| 1600 мм | Ø 400 мм |
| 1800 мм | Ø 400 мм |
| 2000 мм | Ø 500 мм |
| 2200 мм | Ø 800 мм |
| 2400 мм | Ø 1000 мм |

Основание

| Наименование | Структура | Рекомендуемые значения устройства основания колодца |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ø1000 | Ø1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1 | 0,78 | 100 | 1,2 | 0,113 |
|  | Щебень |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,3 | 0,132 | 100 | 1,5 | 0,176 |
|  | Песок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1,4 | 0,231 | 150 | 1,6 | 0,301 |
| Анкерное основание | Плита |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Плита ПН-10 | 120 | Плита ПН-15 |
|  | Щебень |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 2,1 | 0,519 |
|  | Песок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2,4 | 0,678 |
|  | Ø1400 | Ø1500 | Ø1600 | Ø1800 | Ø2000 | Ø2200 | Ø2400 |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 1,4 | 0,153 | 100 | 1,5 | 0,176 | 100 | 1,6 | 0,201 | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 2,0 | 0,314 | 100 | 2,2 | 0,380 | 100 | 2,4 | 0,452 |
|  | Щебень | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 1,9 | 0,283 | 100 | 2 | 0,314 | 100 | 2,2 | 0,380 | 100 | 2,4 | 0,452 | 100 | 2,6 | 0,530 | 100 | 2,8 | 0,615 |
|  | Песок | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,2 | 0,570 | 150 | 2,3 | 0,622 | 150 | 2,5 | 0,735 | 150 | 2,7 | 0,858 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 3,1 | 1,132 |
| Анкерное основание | Плита | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | 2,7 | 0,686 |
|  | Щебень | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 3 | 1,060 |
|  | Песок | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,3 | 1,282 |

*- Н – высота в мм;  Ø – Диаметр в мм; V – объём в м3;

### КОЛОДЦЫ КАБЕЛЬНЫЕ

Структура колодца.

Люк.

- Выбор люка по классу нагрузки:

| Тип (Обозначение по ЕН-124) | Наименование | Нагрузка номинальная кН | Масса справочная | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛМ(А15) | Лёгкий малогабаритный люк | 15 | 45 | Зона зелёных насаждений, пешеходная зона |
| Л(А15) | Лёгкий люк | 15 | 60 |  |
| С(В125) | Средний люк | 125 | 95 | Автостоянки, тротуары, проезжая часть парков |
| Т(С250) | Тяжёлый люк | 250 | 120 | Городские дороги |
| ТМ(D400) | Тяжелый магистральный люк | 400 | 140 | Магистральные дороги |
| CT(E600) | Сверхтяжёлый люк | 600 | 155 | Зоны высоких нагрузок |

- Выбор разгрузочной плиты

| Обозначение | Высота, мм | Масса | Применение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита ОП-1к | 250 | 1000 | Инспекционные колодцы | Городские дороги, |
| Плита ОП-1д | 250 | 800 | Дождеприёмные колодцы | Городские дороги |
| Плита УОП-6 | 320 | 1100 | Инспекционные колодцы | Магистральные дороги с крупнотоннажным транспортом |

Горловина:

| Наименование | Тип | Диаметр, мм | Дополнительно | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горловина концентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |
| Горловина эксцентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |

Отстойник:

Высота отстойника выбирается из учёта потребной необходимости в объёме отстоя твёрдых материалов. Может варьироваться от 200 мм до 1000 мм.

Рекомендации по проектированию колодца:

В случае необходимости проникновения внутрь колодца рабочего персонала, рекомендуется делать акцент на эксцентрическое расположение горловины.

Рабочую часть колодца, с целью уменьшения стоимости изделия, рекомендуется делать не выше 500 мм от верхнего патрубка в колодце.

Основание

| Наименование | Структура | Рекомендуемые значения устройства основания колодца |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø315 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1200 |
|  |  | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | 0,63 | 0,031 | 100 | 0,8 | 0,050 | 100 | 1 | 0,78 | 100 | 1,2 | 0,113 |
|  | Щебень | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | 0,93 | 0,066 | 100 | 1,1 | 0,095 | 100 | 1,3 | 0,132 | 100 | 1,5 | 0,176 |
|  | Песок | 150 | 0,7 | 0,058 | 150 | 0,8 | 0,075 | 150 | 0,9 | 0,095 | 150 | 1,03 | 0,124 | 150 | 1,2 | 0,170 | 150 | 1,4 | 0,231 | 150 | 1,6 | 0,301 |
| Анкерное основание | Плита | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | Плита ПН-10 | 100 | Плита ПН-10 | 100 | Плита ПН-10 | 120 | Плита ПН-15 |
|  | Щебень | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 2,1 | 0,519 |
|  | Песок | 150 | 0,7 | 0,058 | 150 | 0,8 | 0,075 | 150 | 0,9 | 0,095 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2,4 | 0,678 |
|  | Ø1400 | Ø1500 | Ø1600 | Ø1800 | Ø2000 | Ø2200 | Ø2400 |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 1,4 | 0,153 | 100 | 1,5 | 0,176 | 100 | 1,6 | 0,201 | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 2,0 | 0,314 | 100 | 2,2 | 0,380 | 100 | 2,4 | 0,452 |
|  | Щебень | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 1,9 | 0,283 | 100 | 2 | 0,314 | 100 | 2,2 | 0,380 | 100 | 2,4 | 0,452 | 100 | 2,6 | 0,530 | 100 | 2,8 | 0,615 |
|  | Песок | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,2 | 0,570 | 150 | 2,3 | 0,622 | 150 | 2,5 | 0,735 | 150 | 2,7 | 0,858 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 3,1 | 1,132 |
| Анкерное основание | Плита | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | 2,7 | 0,686 |
|  | Щебень | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 3 | 1,060 |
|  | Песок | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,3 | 1,282 |

*- Н – высота в мм;  Ø – Диаметр в мм; V – объём в м3;

### КОЛОДЦЫ ЛИВНЕВЫЕ

Структура колодца.

Люк.

- Выбор люка по классу нагрузки:

| Тип (Обозначение по ЕН-124) | Наименование | Нагрузка номинальная кН | Масса справочная | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛМ(А15) | Лёгкий малогабаритный люк | 15 | 45 | Зона зелёных насаждений, пешеходная зона |
| Л(А15) | Лёгкий люк | 15 | 60 |  |
| С(В125) | Средний люк | 125 | 95 | Автостоянки, тротуары, проезжая часть парков |
| Т(С250) | Тяжёлый люк | 250 | 120 | Городские дороги |
| ТМ(D400) | Тяжелый магистральный люк | 400 | 140 | Магистральные дороги |
| CT(E600) | Сверхтяжёлый люк | 600 | 155 | Зоны высоких нагрузок |

- Выбор разгрузочной плиты

| Обозначение | Высота, мм | Масса | Применение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита ОП-1к | 250 | 1000 | Инспекционные колодцы | Городские дороги, |
| Плита ОП-1д | 250 | 800 | Дождеприёмные колодцы | Городские дороги |
| Плита УОП-6 | 320 | 1100 | Инспекционные колодцы | Магистральные дороги с крупнотоннажным транспортом |

Горловина:

| Наименование | Тип | Диаметр, мм | Дополнительно | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горловина концентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |
| Горловина эксцентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |

Отстойник:

Высота отстойника выбирается из учёта потребной необходимости в объёме отстоя твёрдых материалов. Может варьироваться от 200 мм до 1000 мм.

Рекомендации по проектированию колодца:

В случае необходимости проникновения внутрь колодца рабочего персонала, рекомендуется делать акцент на эксцентрическое расположение горловины.

Рабочую часть колодца, с целью уменьшения стоимости изделия, рекомендуется делать не выше 500 мм от верхнего патрубка в колодце.

Рабочая зона

| ØРЧ, мм | V РЧ на 1 пм. | Максимально допустимое количество подсоединяемых патрубков и пропускная способность при наклоне в 1% и наполняемости в 80% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø110 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 | Ø1000 |
|  |  | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. | Кол-во | Vм3/ч. |
| 315 | 0,078м3 | 4 | 0,323 | 4 | 0,998 | 3 | 1,930 | 2 | 3,365 | 0 | 6,230 | 0 | 11,803 | 0 | 21,389 | 0 | 39,442 | 0 | 77,728 | 0 | 138,97 |
| 400 | 0,126м3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 500 | 0,196м3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 630 | 0,283м3 | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 800 | 0,503м3 | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1000 | 0,785м3 | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1200 | 1,130м3 | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 1400 | 1,539м3 | 12 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1500 | 1,766м3 | 14 |  | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| 1600 | 2,010м3 | 16 |  | 14 |  | 14 |  | 12 |  | 10 |  | 8 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  |
| 1800 | 2,543м3 | 18 |  | 16 |  | 16 |  | 14 |  | 12 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  |
| 2000 | 3,140м3 | 20 |  | 18 |  | 18 |  | 16 |  | 14 |  | 12 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  |
| 2200 | 3,800м3 | 22 |  | 20 |  | 20 |  | 18 |  | 16 |  | 14 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  |
| 2400 | 4,522м3 | 24 |  | 22 |  | 20 |  | 18 |  | 18 |  | 16 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  |

Основание

| Наименование | Структура | Рекомендуемые значения устройства основания колодца |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø315 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1200 |
|  |  | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | 0,63 | 0,031 | 100 | 0,8 | 0,050 | 100 | 1 | 0,78 | 100 | 1,2 | 0,113 |
|  | Щебень | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | 0,93 | 0,066 | 100 | 1,1 | 0,095 | 100 | 1,3 | 0,132 | 100 | 1,5 | 0,176 |
|  | Песок | 150 | 0,7 | 0,058 | 150 | 0,8 | 0,075 | 150 | 0,9 | 0,095 | 150 | 1,03 | 0,124 | 150 | 1,2 | 0,170 | 150 | 1,4 | 0,231 | 150 | 1,6 | 0,301 |
| Анкерное основание | Плита | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100 | Плита ПН-10 | 100 | Плита ПН-10 | 100 | Плита ПН-10 | 120 | Плита ПН-15 |
|  | Щебень | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 2,1 | 0,519 |
|  | Песок | 150 | 0,7 | 0,058 | 150 | 0,8 | 0,075 | 150 | 0,9 | 0,095 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2,4 | 0,678 |
|  | Ø1400 | Ø1500 | Ø1600 | Ø1800 | Ø2000 | Ø2200 | Ø2400 |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 1,4 | 0,153 | 100 | 1,5 | 0,176 | 100 | 1,6 | 0,201 | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 2,0 | 0,314 | 100 | 2,2 | 0,380 | 100 | 2,4 | 0,452 |
|  | Щебень | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 1,9 | 0,283 | 100 | 2 | 0,314 | 100 | 2,2 | 0,380 | 100 | 2,4 | 0,452 | 100 | 2,6 | 0,530 | 100 | 2,8 | 0,615 |
|  | Песок | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,2 | 0,570 | 150 | 2,3 | 0,622 | 150 | 2,5 | 0,735 | 150 | 2,7 | 0,858 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 3,1 | 1,132 |
| Анкерное основание | Плита | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | 2,7 | 0,686 |
|  | Щебень | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 3 | 1,060 |
|  | Песок | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,3 | 1,282 |

*- Н – высота в мм;  Ø – Диаметр в мм; V – объём в м3;

### КОЛОДЦЫ ПОЖАРНЫЕ

Структура колодца.

Люк.

- Выбор люка по классу нагрузки:

| Тип (Обозначение по ЕН-124) | Наименование | Нагрузка номинальная кН | Масса справочная | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛМ(А15) | Лёгкий малогабаритный люк | 15 | 45 | Зона зелёных насаждений, пешеходная зона |
| Л(А15) | Лёгкий люк | 15 | 60 |  |
| С(В125) | Средний люк | 125 | 95 | Автостоянки, тротуары, проезжая часть парков |
| Т(С250) | Тяжёлый люк | 250 | 120 | Городские дороги |
| ТМ(D400) | Тяжелый магистральный люк | 400 | 140 | Магистральные дороги |
| CT(E600) | Сверхтяжёлый люк | 600 | 155 | Зоны высоких нагрузок |

- Выбор разгрузочной плиты

| Обозначение | Высота, мм | Масса | Применение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита ОП-1к | 250 | 1000 | Инспекционные колодцы | Городские дороги, |
| Плита ОП-1д | 250 | 800 | Дождеприёмные колодцы | Городские дороги |
| Плита УОП-6 | 320 | 1100 | Инспекционные колодцы | Магистральные дороги с крупнотоннажным транспортом |

Горловина:

| Наименование | Тип | Диаметр, мм | Дополнительно | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горловина концентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |
| Горловина эксцентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |

Отстойник:

Высота отстойника выбирается из учёта потребной необходимости в объёме отстоя твёрдых материалов. Может варьироваться от 200 мм до 1000 мм.

Рекомендации по проектированию колодца:

В случае необходимости проникновения внутрь колодца рабочего персонала, рекомендуется делать акцент на эксцентрическое расположение горловины.

Рабочую часть колодца, с целью уменьшения стоимости изделия, рекомендуется делать не выше 500 мм от верхнего патрубка в колодце.

Основание

| Наименоваие | Структра | Рекомендуемые значения устройства основания колодца |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø1400 | Ø1500 | Ø1600 |
|  |  | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 1,4 | 0,153 | 100 | 1,5 | 0,176 | 100 | 1,6 | 0,201 |
|  | Щебень | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 1,9 | 0,283 | 100 | 2 | 0,314 |
|  | Песок | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,2 | 0,570 | 150 | 2,3 | 0,622 |
| Анкерное основание | Плита | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-20 |
|  | Щебень | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,9 | 0,990 |
|  | Песок | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 3,2 | 1,205 |
|  |  | Ø1800 | Ø2000 | Ø2200 |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 2,0 | 0,314 | 100 | 2,2 | 0,380 |
|  | Щебень | 100 | 2,2 | 0,380 | 100 | 2,4 | 0,452 | 100 | 2,6 | 0,530 |
|  | Песок | 150 | 2,5 | 0,735 | 150 | 2,7 | 0,858 | 150 | 2,9 | 0,990 |
| Анкерное основание | Плита | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 |
|  | Щебень | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 |
|  | Песок | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 |
|  |  | Ø2400 |  |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 2,4 | 0,452 |  |
|  | Щебень | 100 | 2,8 | 0,615 |  |
|  | Песок | 150 | 3,1 | 1,132 |  |
| Анкерное основание | Плита | 120 | 2,7 | 0,686 |  |
|  | Щебень | 150 | 3 | 1,060 |  |
|  | Песок | 150 | 3,3 | 1,282 |  |

*- Н – высота в мм;  Ø – Диаметр в мм; V – объём в м3;

# КНС

Применяется в случае необходимости поднятия любых стоков на более высокий уровень, в том числе возможна компоновка с резервуаром для последующего безнапорного течения стоков после подъёма.

Люк.

- Выбор люка по классу нагрузки:

| Тип (Обозначение по ЕН-124) | Наименование | Нагрузка номинальная кН | Масса справочная | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛМ(А15) | Лёгкий малогабаритный люк | 15 | 45 | Зона зелёных насаждений, пешеходная зона |
| Л(А15) | Лёгкий люк | 15 | 60 |  |
| С(В125) | Средний люк | 125 | 95 | Автостоянки, тротуары, проезжая часть парков |
| Т(С250) | Тяжёлый люк | 250 | 120 | Городские дороги |
| ТМ(D400) | Тяжелый магистральный люк | 400 | 140 | Магистральные дороги |
| CT(E600) | Сверхтяжёлый люк | 600 | 155 | Зоны высоких нагрузок |

- Выбор разгрузочной плиты

| Обозначение | Высота, мм | Масса | Применение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита ОП-1к | 250 | 1000 | Инспекционные колодцы | Городские дороги, |
| Плита ОП-1д | 250 | 800 | Дождеприёмные колодцы | Городские дороги |
| Плита УОП-6 | 320 | 1100 | Инспекционные колодцы | Магистральные дороги с крупнотоннажным транспортом |

Горловина:

| Наименование | Тип | Диаметр, мм | Дополнительно | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горловина концентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |
| Горловина эксцентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |  |
|  | Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |  |

Рабочее тело

Высота рабочего тела выбирается с учётом необходимой высоты подъёма стоков. Проектировать высоту рабочего тела выше необходимо не целесообразно.

Диаметр рабочего тела выбирается индивидуально, в зависимости от нескольких факторов, таких как: диаметр напорной трубы, количество канализационных насосов и принципов их обслуживания.

Основание

| Наименоваие | Структра | Рекомендуемые значения устройства основания колодца |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø1400 | Ø1500 | Ø1600 |
|  |  | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 1,4 | 0,153 | 100 | 1,5 | 0,176 | 100 | 1,6 | 0,201 |
|  | Щебень | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 1,9 | 0,283 | 100 | 2 | 0,314 |
|  | Песок | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,2 | 0,570 | 150 | 2,3 | 0,622 |
| Анкерное основание | Плита | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-20 |
|  | Щебень | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,9 | 0,990 |
|  | Песок | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 3,2 | 1,205 |
|  |  | Ø1800 | Ø2000 | Ø2200 |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 1,8 | 0,254 | 100 | 2,0 | 0,314 | 100 | 2,2 | 0,380 |
|  | Щебень | 100 | 2,2 | 0,380 | 100 | 2,4 | 0,452 | 100 | 2,6 | 0,530 |
|  | Песок | 150 | 2,5 | 0,735 | 150 | 2,7 | 0,858 | 150 | 2,9 | 0,990 |
| Анкерное основание | Плита | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 |
|  | Щебень | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 |
|  | Песок | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 |
|  |  | Ø2400 |  |
| Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 2,4 | 0,452 |  |
|  | Щебень | 100 | 2,8 | 0,615 |  |
|  | Песок | 150 | 3,1 | 1,132 |  |
| Анкерное основание | Плита | 120 | 2,7 | 0,686 |  |
|  | Щебень | 150 | 3 | 1,060 |  |
|  | Песок | 150 | 3,3 | 1,282 |  |

## РЕЗЕРВУАРЫ ЖИДКОСТНЫЕ

### РЕЗЕРВУАРЫ ИЗ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

#### РЕЗЕРВУАРЫ НАДЗЕМНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Структура резервуара:

Картинка

Описание резервуара:

Применение данных резервуарах возможно:

При температуре окружающего воздуха от -50°С до +80°С

Крыша:

Угол ската крыши 5°

Допустимая снеговая нагрузка на крышу, до 400 кг/м2

Допустимая ветровая нагрузка, до 50 м/с

| Ø Резервуара | Высота крыши | Площадь крыши |
| --- | --- | --- |
| 1000 мм | 50 мм | 3,16 м2 |
| 1200 мм | 60 мм | 3,79 м2 |
| 1500 мм | 75 мм | 4,73 м2 |
| 1800 мм | 90 мм | 5,68 м2 |
| 2000 мм | 105 мм | 6,31 м2 |
| 2400 мм | 120 мм | 7,57 м2 |

Рабочее тело резервуара:
Резервуары высотой до 4-х метров не требуют специальных монтажных приспособлений.

| Ø тела, мм | V 1 п.м. | Рекомендуемые диаметры труб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Входные, мм | Выходные, мм | Соединительные, мм |
| 1000 | 0,785 м3 | 75;90;110;125;140 | 160 |
| 1200 | 1,130 м3 | 75;90;110;125;140 | 160 |
| 1500 | 1,770 м3 | 75;90;110;125;140 | 315 |
| 1800 | 2,540 м3 | 75;90;110;125;140 | 315 |
| 2000 | 3,140 м3 | 90;110;125;140;160;200 | 500 |
| 2400 | 4,520 м3 | 100;125;140;160;200;250 | 500 |

Оснастка

При необходимости, резервуар снабжается лестницей и смотровой площадкой на крыше.

При использовании нескольких резервуаров вместе, возможно соединение верхней части резервуаров пролётами и комплексной смотровой площадкой.

Выбор основания резервуара

| Высота резервуара 4000 мм |
| --- |
| Параметр | Диаметры рабочего тела резервуара |
|  | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
|  | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* |
| Бетон | 100 | 1600 | 0,20 | 150 | 1800 | 0,38 | 150 | 2100 | 0,52 | 200 | 2500 | 0,98 | 200 | 2800 | 1,23 | 200 | 3400 | 1,81 |
| Щебень | 150 | 1800 | 0,38 | 200 | 2000 | 0,63 | 200 | 2300 | 0,83 | 200 | 2700 | 1,14 | 200 | 3000 | 1,41 | 200 | 3600 | 2,03 |
| Песок | 150 | 2100 | 0,52 | 200 | 2300 | 0,83 | 200 | 2600 | 1,06 | 200 | 3000 | 1,41 | 200 | 3300 | 1,71 | 200 | 3900 | 2,39 |
| Высота резервуара 5000 мм |
| Параметр | Диаметры рабочего тела резервуара |
|  | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
|  | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* |
| Бетон | 100 | 1600 | 0,20 | 150 | 1800 | 0,38 | 150 | 2100 | 0,52 | 200 | 2500 | 0,98 | 200 | 2800 | 1,23 | 200 | 3400 | 1,81 |
| Щебень | 150 | 1800 | 0,38 | 200 | 2000 | 0,63 | 200 | 2300 | 0,83 | 200 | 2700 | 1,14 | 200 | 3000 | 1,41 | 200 | 3600 | 2,03 |
| Песок | 150 | 2100 | 0,52 | 200 | 2300 | 0,83 | 200 | 2600 | 1,06 | 200 | 3000 | 1,41 | 200 | 3300 | 1,71 | 200 | 3900 | 2,39 |
| Высота резервуара 6000 мм |
| Параметр | Диаметры рабочего тела резервуара |
|  | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
|  | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* |
| Бетон | 100 | 1700 | 0,23 | 150 | 1900 | 0,43 | 150 | 2300 | 0,62 | 200 | 2700 | 1,14 | 200 | 3000 | 1,41 | 200 | 3600 | 2,03 |
| Щебень | 150 | 1900 | 0,43 | 200 | 2100 | 0,69 | 200 | 2500 | 0,98 | 200 | 2900 | 1,32 | 200 | 3200 | 1,61 | 200 | 3800 | 2,27 |
| Песок | 150 | 2200 | 0,57 | 200 | 2400 | 0,90 | 200 | 2800 | 1,23 | 200 | 3200 | 1,61 | 200 | 3500 | 1,92 | 200 | 4100 | 2,64 |
| Высота резервуара 7000 мм |
| Параметр | Диаметры рабочего тела резервуара |
|  | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
|  | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* |
| Бетон | 100 | 1800 | 0,25 | 150 | 2100 | 0,52 | 150 | 2500 | 0,74 | 200 | 2800 | 1,23 | 200 | 3100 | 1,51 | 200 | 3600 | 2,03 |
| Щебень | 150 | 2000 | 0,47 | 200 | 2300 | 0,83 | 200 | 2700 | 1,14 | 200 | 3000 | 1,41 | 200 | 3300 | 1,71 | 200 | 3800 | 2,27 |
| Песок | 150 | 2300 | 0,62 | 200 | 2600 | 1,06 | 200 | 3000 | 1,41 | 200 | 3300 | 1,71 | 200 | 3600 | 2,03 | 200 | 4100 | 2,64 |
| Высота резервуара 8000 мм |
| Параметр | Диаметры рабочего тела резервуара |
|  | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
|  | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* | H, мм* | Ø,мм* | V, м3* |
| Бетон | 100 | 2000 | 0,31 | 150 | 2300 | 0,62 | 150 | 2700 | 0,86 | 200 | 3000 | 1,41 | 200 | 3200 | 1,61 | 200 | 3600 | 2,03 |
| Щебень | 150 | 2200 | 0,57 | 200 | 2500 | 0,98 | 200 | 2900 | 1,32 | 200 | 3200 | 1,61 | 200 | 3400 | 1,81 | 200 | 3800 | 2,27 |
| Песок | 150 | 2500 | 0,74 | 200 | 2800 | 1,23 | 200 | 3200 | 1,61 | 200 | 3500 | 1,92 | 200 | 3700 | 2,15 | 200 | 4100 | 2,64 |

*- Н – высота в мм;  Ø – Диаметр в мм; V – объём в м3;

### РЕЗЕРВУАРЫ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА

Данные резервуары имеют всевозможное применение. От хранения топлива до кислот в допустимой концентрации. Структура резервуара состоит из прочного вертикального металлокаркаса обшитого специальным образом листами полиэтилена, не позволяющая проникать жидкости или влаги к каркасу, что существенно продлевает срок службы изделия. Крыша строится по классической схеме для стальных резервуаров большого диаметра только полностью обшитого полиэтиленом.

Такая компоновка позволяет сохранить высокие прочностные характеристики как у металлической ёмкости классической схемы, понизить массу изделия до 60-70% и сократить время монтажа конструкции в среднем до 70%.

Срок эксплуатации конструкции составляет минимум 50 лет.

Допустимые размеры конструкции:

Диаметр до 30 метров

Высота до 25 метров

Максимальный возможный объём: 17 500 м3

Для проектировки конструкции необходимо обратиться с техническим заданием к специалистам компании «РосПласт»

## ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

### ФИЛЬТР-ПАТОРН

Принцип работы

Очищаемая вода самотёком поступает через люк колодца на решётку, закрывающую загрузку фильтрующего патрона. На решётке остаются листья и крупные частицы земли, песка и т.п. Периодически эти загрязнения необходимо убирать с решётки вручную. В верхней части патрона, происходит очистка водного потока от механических примесей и крупных взвесей, а также от плёнок нефтепродуктов за счёт эффекта коалесцирования.

Далее поток, прошедший предварительную механическую очистку, поступает в нижнюю часть фильтрующего патрона, заполненного углём. В сорбционном фильтрующем патроне происходит основная очистка воды от мелкодисперсных взвешенных веществ, нефтепродуктов и СПАВ. Уголь удаляет часть тяжёлых металлов и металлоорганических соединений.

После прохождения сорбционного патрона очищенная вода поступает либо в технологический процесс, либо сбрасывается далее по системе.

Фильтр патроны можно устанавливать как в существующую сеть, так и в проектируемую сеть с внедрением его в полиэтиленовый колодец.

Для расчёта необходимого фильтр-патрона необходимо обратиться к сотрудникам компании «РосПласт» и предоставить необходимые документы, включающие в себя химический состав стоков и их интенсивность.

### ЖИРОУЛОВИТЕЛИ

Жироуловитель используется для механического отделения жиров растительного и животного происхождения от основной массы стоков. Необходимость применения жироуловителя для канализации заключается в том, что из-за жиров блокируется водоотводящая система, что в свою очередь приводит к целому ряду негативных явлений. Частицы масла и жира в жироулавливателе поднимаются на поверхность из-за разницы удельного веса с водой. Жироуловители обеспечивают очистку сточных вод по жирам до 20мг/л.

Жироуловитель промышленный отличается большой пропускной способностью. Он размещается в специально отведённом месте, которое удобно для доступа обслуживающего персонала. Обслуживающий персонал должен выполнять работы по удалению скопившегося жира и иловых отложений, проводить внешний осмотр оборудования, согласно регламенту.

Применение полиэтилена позволяет увеличить срок эксплуатации сооружения до 50 лет, обеспечить надёжность установки, безупречный внешний вид.

Таблица типовых жироуловителей.

| Расход стоков, л/с | Д корпуса | Длина корпуса, мм | Объём жироуловителя | Вход и выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1000 | 2100 | 1,6 | 110 |
| 4 | 1000 | 2700 | 2,1 | 110 |
| 5 | 1200 | 2400 | 2,7 | 160 |
| 7 | 1200 | 3300 | 3,7 | 160 |
| 10 | 1600 | 2700 | 5,4 | 160 |
| 15 | 1600 | 3900 | 7,8 | 200 |
| 20 | 1600 | 5100 | 10,2 | 200 |
| 25 | 1600 | 6300 | 12,7 | 200 |
| 30 | 1800 | 7200 | 18,3 | 200 |
| 35 | 1800 | 8100 | 20,6 | 250 |
| 40 | 2000 | 7800 | 24,5 | 250 |
| 50 | 2000 | 8500 | 26,7 | 315 |

### МАСЛОБЕНЗООТДЕЛИТЕЛИ

Применяются на различных объектах, для предотвращения попадания нефтесодержащих веществ в общую систему канализации

| Расход стоков, л/с | Д корпуса | Длина корпуса, мм | Вход и выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1200 | 3000 | 110 |
| 6 | 1200 | 3300 | 160 |
| 10 | 1200 | 4500 | 160 |
| 15 | 1600 | 4700 | 200 |
| 20 | 1600 | 5000 | 200 |
| 30 | 1800 | 6800 | 250 |
| 40 | 2000 | 6100 | 315 |
| 50 | 2000 | 6400 | 315 |
| 65 | 2300 | 6800 | 315 |
| 80 | 2300 | 8500 | 315 |
| 100 | 2300 | 10000 | 315 |
| 150 | 2300 | 12000 | 400 |

# СТАНЦИИ АЭРОБНОЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ (МОДУЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СТАНЦИИ)

Принцип аэробной биологической очистки с использованием активного взвешенного ила в сочетании с биореактором, на сегодняшний день наиболее эффективен и имеет множество преимуществ перед анаэробными септиками и многими аэротанками. Такое техническое решение было образовано после долгого и детального изучения существующих принципов очистки сточных вод, как на крупных очистных сооружениях, так и локальных.

Система «КАСКАД-Bio» успешно справляется с неравномерной подачей сточных вод характерной для небольших очистных сооружений и эффективно работает, как при малых нагрузках, поддерживая жизнедеятельность бактерий, так и при объемном залповом    сбросе, сохраняя активные бактериальные вещества. Технические решения, использованные в установке, позволяют удерживать активную микрофлору и эффективно очищать и распределять сточные воды. В отличие от анаэробных систем, комплексы «КАСКАД-Bio» не выделяют неприятный запах. Принцип биологической очистки и окисления кислородом заложенный в конструкции станции, позволяет очищать сточные воды на 98%, что позволяет отводить очищенную воду непосредственно в водоем.

Благодаря модульной конструкции комплекса решена проблема величины залпового сброса, станция не боится перелива.

В отличие от большинства подобных систем, скорость обработки в перегонной камере выше в несколько раз, что  увеличивает интенсивность выработки полезных бактерий, что ускоряет процесс переработки.

Управление системой подачи воздуха автоматизировано и имеет многоступенчатую структуру, что делает процесс переработки оптимальней во всех режимах.

За счет возможности неглубокой приемной камеры, процесс активации кислородом более эффективен. Также из-за неглубокого залегания комплекса в грунте, сокращается время монтажа и затраты на монтаж, модули комплекса очистки можно располагать в удаленности друг от друга для оптимизации расположения на территории.

##### УСТРОЙСТВО

Комплекс «КАСКАД БИО» состоит из базовых и дополнительных модулей:

| Модуль глубокой переработки стоков (МГПС) |
| --- |
|  | Основной модуль имеющий выход на поверхность. В модуле содержится всё необходимое электрооборудование и блок управления автоматизации воздушной системы комплекса. Стоки, поступающие из приёмной камеры подвергаются интенсивному кислородному воздействию, далее проходя каскад преград и попадая в тихую среду, взаимодействуют с активным илом. Стоки почти полностью очищаются от различных биологических загрязнений. |
| Модуль итогового разделения стоков (МИРС) |
|  | Этот модуль является третьей и последней стадией бактериологической очистки сточных вод. В данном модуле происходит отделение твёрдых частиц, не поддающихся бактериологической обработке. Частицы оседают на дне и в определённых этапах цикла извлекаются в Отстаивающий модуль |
| Отстаивающий модуль |
|  | В этом модуле собираются все не переработанные частицы и по мере накопления утилизируются |
| Приемный модуль |
|  | Является выбираемым модулем при определении количества обслуживаемых людей |

##### Характеристики модулей

| № п/п | Модуль (количество человек) | Тип | Энергопотребление | Габариты (ШхДхВ),м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МГПС | Основной | От 60 до 500 вт/ч | 0,7х1,2х1,2 |  |
| 2 | МИРС | Основной | 0 | 0,8х1,2 |  |
| 3 | МПОС | Дополнительный | 400 вт/ч | 0,3х0,3х0,5 |  |
| 4 | Приёмник 1 | Дополнительный | 0 | 0,35х0,5х1 |  |
| 5 | Приёмник 2 | Дополнительный | 0 | 0,35х0,7х1 |  |
| 6 | Приёмник 3 | Дополнительный | 0 | 0,35х1х1 |  |
| 7 | Приёмник 4 | Дополнительный | 0 | 0,4х1х1 |  |
| 8 | Приёмник 5 | Дополнительный | 0 | 0,5х1х1 |  |
| 9 | Приёмник 8 | Дополнительный | 60 (стоит в МГПС) | 0,7х1х1 |  |
| 10 | Приёмник 10 | Дополнительный | 80 (стоит в МГПС) | 0,7х1,4х1 |  |
| 11 | Приёмник 15 | Дополнительный | 10 (стоит в МГПС) | 1,05х1,2х1 |  |
| 12 | Приёмник 20 | Дополнительный | 300 | 1,05х1,4х1 |  |
| 13 | Приёмник 30 | Дополнительный | 300 | 1,4х1,5х1 |  |
| 14 | Приёмник 40 | Дополнительный | 400 | 1,4х1,6х1 |  |
| 15 | Приёмник 50 | Дополнительный | 400 | 1,5х2х1 |  |
| 16 | Приёмник 60 | Дополнительный | 400 | 1,5х2,4х1 |  |
| 17 | Приёмник 70 | Дополнительный | 400 | 1,5х2,8х1 |  |
| 18 | Приёмник 75 | Дополнительный | 400 | 1,5х3х1 |  |
| 19 | Отстойник 5 | Дополнительный | 0 | 0,5х1,5х1 | Рассчитаны на очистку 1 раз в год |
| 20 | Отстойник 15 | Дополнительный | 0 | 1,5х1,5х1 |  |
| 21 | Отстойник 30 | Дополнительный | 0 | 1,5х3х1 |  |
| 22 | Отстойник 50 | Дополнительный | 0 | 1,5х3х1,5 |  |

# СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО

### СИСТЕМЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ И АЭРОБНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ НАВОЗА

Данные системы применяются для своевременного удаления навоза от животных с целью поддержания экологически чистой обстановки на ферме.

Система состоит из:

- Навозоприемных колодцев

- Трубопровода проложенного под углом необходимым для самотёчного движения стоков

- Клапанов отвода газов из труб

- Накопительной ёмкости.

Для большей экономии эксплуатации системы навозоудаления, возможно установка в накопительной емкости комплекса аэробного воздействия на навозные массы. Взаимодействуя с кислородом, происходит окисление органических веществ и их последующее разложение.

При этом общая масса навоза непрерывно сокращается до фактически полного удаления (92-98%) органических веществ.

Оставшиеся неорганические вещества, а это, как правило, минеральные вещества в виде калия, магния и фосфора, которые можно выделить из остатков биомассы.

Для расчёта системы навозоудаления необходимо обратиться к сотрудникам компании «РосПласт» с техническим заданием.